- 产品特性

- 高回弹性

- 高强度

- 良好的耐热老化性

- 良好的耐酸碱性

- 符合ROHS标准

2. 主要应用

洁净产品、浴室用品

3. 包装

20KG/桶，200KG/桶

4.典型物性表

| 检测项目 | 检测标准 (GB/T) | 9835J | 9840J | 9850J |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  | 半透明 |  |  |
| 硬度(邵氏) | 531.1-2008 | 35 | 40 | 50 |
| 拉伸强度(MPa) | 528-1998 | 7.5 | 8 | 9 |
| 伸长率 (%) | 528-1998 | 650 | 600 | 500 |
| 拉伸永久变形(%) | 528-1998 | 5 | 5 | 5 |
| 撕裂强度(KN/m) | 529-2008 | 20 | 25 | 30 |